Список тестовых вопросов

001 Кто открыл способ дуговой сварки плавящимся электродом

002 Кто создал способ автоматической сварки под флюсом

003 Кто разработал способ автоматической электрошлаковой сварки под флюсом

004 Какую максимальную высоту катета сварщик может выполнить за один проход

005 Каким из элементов легируют сварочную проволоку

006 Какой сварочной проволокой следует варить сталь С245

007 В каком положении должны находится стальные листы толщиной 60 мм при электрошлаковой сварке

008 При каком покрытии электродов можно не очищать зону сварки от ржавчины и окалины

009 При каком покрытии электродов можно обеспечить устойчивое горение дуги на переменном токе

010 При каком покрытии электродов при сварке получается наименьшее количество шлаков

011 При каком покрытии электродов следует очищать зону сварки от ржавчины и окалины, влаги

012 Какой из элементов в обмазке электродов обеспечивает максимальное снижение водорода в наплавленном

013 Какой из минералов в обмазке электродов обеспечивает максимальное снижение водорода в наплавленном

014 При каком покрытии электродов металл шва склонен к образованию горячих трещин

015 Какой из минералов в электродах с основным покрытием требует работы на постоянном токе

016 Какой из минералов в электродах с основным покрытием требует работы на постоянном токе обратной поля

017 При каком покрытии электродов при сварке образуется наиболее мелкое зерно при кристаллизации

018 Какой вид сварки из перечисленных, применяется на строительной площадке

019 Какой вид сварки из перечисленных, применяется на строительной площадке

020 Какой вид сварки из перечисленных, применяется для изготовления арматурных каркасов соединениями типа КЗ-Рр СТБ 21704

021 Какой вид сварки из перечисленных, применяется для изготовления арматурных каркасов соединениями типа К1-Кт СТБ 21704

022 Какой вид сварки из перечисленных использует теплоту за счёт химической реакции

023 Какая длина короткой дуги при ручной электродуговой сварке с установившимся режимом

024 Какие из элементов обеспечивают устойчивое горение дуги

025 Какие из элементов обеспечивают устойчивое горение дуги

026 Какие из элементов обеспечивают устойчивое горение дуги

027 В какой зоне дуги наибольшая температура

028 В какой зоне дуги выделяется наибольшее количество тепла

029 Какой подвид сварки используется для сварки тонкого металла

030 Что имеется в сварочном преобразователе

031 Что должен иметь источник для сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа

032 Сколько существует способов зажигания сварочной дуги при ручной сварке

033 Какой показатель не относится к режиму ручной сварки

034 Как называется процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями

035 Как называется устройство, служащее для подвода тока к электроду и его закрепления

036 Какое напряжение холостого хода имеет обычно сварочный трансформатор

037 На каком токе лучше протекает зажигание и горение дуги

038 Какую длину дуги считают нормальной

039 Как надо вести сварку, чтобы уменьшить магнитное дутье

040 Что происходит с дугой при ее увеличении

041 Что обеспечивает стабильное горение сварочной дуги и получение металла шва с определенными свойствам

042 Для каких швов применяют колебательные движения электродом по прямоугольной траектории

043 От чего в основном зависит выбор диаметра электрода

044 Как выполняют сварку вертикальных швов

045 Как выполняют сварку вертикальных швов

046 Каким изделием выполняется заземление сварочных трансформаторов

047 Буквой "Б" обозначается электродное покрытие

048 Свариваемость сталей определяется в первую очередь

049 Как называется дефект, который образуется при большом диаметре электрода и большой силе сварочного тока

050 Как называют фактор, в первую очередь влияющий на образование пор

051 Дефект, образующийся при дуговой сварке малой силой тока или большой скорости, называется

052 Чем характеризуется производительность электродов

053 Источник питания дуги переменным током

054 Почему инвертерный источник питания легче чем сварочный трансформатор

055 В каком случае рекомендуется использовать для сварки источники постоянного тока

056 В каком случае рекомендуется использовать для сварки источники постоянного тока

058 Зачем нужен встроенный дроссель в трансформаторе

059 С какими вольтамперными характеристиками применяются источники питания для ручной сварки

060 Какой участок вольтамперной характеристики дуги применяется для ручной сварки

061 Какой участок вольтамперной характеристики дуги применяется для сварки в углекислом газе

062 На что влияет длина дуги при ручной сварке

063 Какой параметр не относится к режиму ручной сварки

064 Для сварки каких швов предназначен сварочный трактор

065 Какой параметр не относится к устанавливаемым параметрам режима автоматической сварки

066 Как перемешается при сварке сварочный трактор

067 Каким устройством свариваются встык цилиндрические обечайки

068 Какая схема ацетиленового генератора не существует

069 Зачем нужен редуктор в комплекте оборудования газовой сварки

070 Как называют воспламенение горючей смеси газа в горелке и шланге

071 Какова максимальная температура ацетилено-кислородного пламени

072 Какая длина шлангов используется при газовой сваре-резке

073 Какой из материалов не используется при газовой сварке-резке

074 Какой параметр не относится к режиму ручной сварки

075 Какой существует способ газовой сварки

076 Какой существует способ газовой сварки

077 Какие из соединений при газовой допустимы при толщине металла 2 мм

078 Какие из соединений при газовой допустимы при толщине металла 3 мм

079 Что делают со сварным швом после газовой сварки

080 Какой из терминов газовой сварки не существует

081 При каком способе газовой сварки проволока перемещается вслед горелке

082 При каком способе газовой сварки проволока перемещается впереди горелки

083 Какое из действий лишнее при подготовке к газовой сварке для получения качественного шва металла толщиной 2 мм

084 При какой толщине металла при газовой сварке выполняют двухслойные швыТвердый раствор внедрения

137 Механическая смесь с точки зрения теории сплавов - это

138 Эвтектика - это

139 Эвтектоид - это

140 Феррит - это

141 В состав феррита входят

142 У феррита

143 Феррит характеризуется

144 Аустенит - это

145 В состав аустенита входят

146 У аустенита

147 Аустенит характеризуется

148 Цементит - это

149 В состав цементита входят

150 У цементита

151 Цементит характеризуется

152 Перлит - это

153 В состав перлита входят

154 Температура образования перлита

155 Содержание углерода в перлите составляет

156 Ледебурит - это

157 В состав ледебурита входят

158 Температура образования ледебурита

159 Содержание углерода в ледебурите составляет

160 Белые чугуны - это чугуны в которых

161 Серые чугуны - это чугуны в которых

162 Высокопрочный серый чугун имеет

163 Серый чугун может иметь следующую металлическую основу

164 Для производства металлов и сплавов необходимы

165 К нейтральным огнеупорным материалам относят

166 Один из основных способов получения металлов из руд – это

167 Один из этапов, характерных для процесса выплавки стали, - это

168 Ферросплавы вводят в жидкую ванну для

169 Сталь производится в

170 Электросталь, предназначенную для дальнейшего передела, выплавляют в

171 Скрап-процесс используется при выплавке стали в

172 Продувка чугуна технически чистым кислородом используется в

173 Изложница – это

174 Для повышения качества сталей используют

175 После вакуумной обработки стали

176 Обработка стали синтетическим шлаком – это

177 Электрошлаковый переплав – это

178 Металлическая связь – это

179 У железа может быть

180 Температура плавления железа

181 Количество полиморфных модификаций железа

182 К точечным дефектам относят

183 К линейным дефектам относят

184 Винтовая дислокация – это

185 Плотность дислокаций оказывает существенное влияние на

186 Первичная кристаллизация – это

187 Степень переохлаждения зависит от

188 С ростом степени переохлаждения металла

189 С ростом степени переохлаждения металла

190 С ростом степени переохлаждения металла

191 Модифицирование металлов способствует

192 Вторичная кристаллизация сопровождается

193 При вторичной кристаллизации рост новой фазы может быть

194 Диаграмма состояния – это

195 Линия ликвидус – это

196 Линия солидус – это

198 Эвтектическое превращение – это

199 Эвтектоидное превращение – это

200 С ростом содержания углерода прочность стали

201 С ростом содержания углерода твердость стали

202 С ростом содержания углерода пластичность стали

203 С ростом содержания углерода свариваемость стали

204 Раскислителем стали является

205 Раскислителем стали является

206 Снижает красноломкость стали

207 Повышает красноломкость стали

209 Деформационное старение стали вызывают

210 Пластическая деформация в монокристаллах может осуществляться

211 Двойникование сопровождается перемещением

212 Наклеп – это

213 Рекристаллизация вызывает

214 Холодную деформацию

215 Волочение заключается

216 Прессование заключается

217 Вид прокатки

218 При холодной прокатке угол захвата составляет в градусах

219 К фасонным профилям не относят

224 Калибрование проката проводят при помощи

225 Цель термической обработки

226 Не является параметром термообработки

227 Для превращения перлита в аустенит в эвтектоидной стали необходим перегрев выше

228 Последовательность превращения перлита в аустенит в эвтектоидной стали

229 Начальное аустенитное зерно по сравнению с исходным перлитным

230 С повышением температуры нагрева и увеличением выдержки начальное аустенитное зерно

231 Структура перегрева характеризуется

232 Пережог может произойти при

233 Пережог можно исправить

234 На диаграмме изотермического превращения переохлажденного аустенита эвтектоидной стали отсутствует следующая область

235 Самой мелкодисперсной структурой перлитного превращения является

236 Наибольшая твердость из продуктов перлитного превращения у

237 Максимальная пластичность из продуктов перлитного превращения у

238 При перлитном превращении ведущей фазой, возникающей в первую очередь, является

239 Мартенсит - это

240 Из указанных структур наибольший удельный объем имеет

241 Мартенсит характеризуется

242 Скорость роста мартенситных кристаллов составляет

243 Температуры Мн и Мк с увеличением содержания углерода

244 С ростом содержания углерода в стали

245 Верхний бейнит - это

246 Нижний бейнит - это

247 Критическая скорость закалки - это

248 Отпуск - это

249 При высокотемпературном отпуске стали не происходит следующий процесс

250 Отпускная хрупкость I рода наблюдается во всех сталях при температурах

251 Отжиг I рода

252 При гомогенизационном (диффузионном) отжиге сталь нагревают до

253 Нормализация - это

254 Сфероидизация - это

255 После отжига стали имеют

256 Конструкционные стали подвергают закалке и отпуску для

257 Закаливаемость - это

258 Прокаливаемость - это

259 Закаливаемость стали определяется в основном

260 Низкотемпературный отпуск стали проводят с нагревом до:

261 Улучшение - это

262 Сталей какого качества не бывает

263 Качество стали определяется содержанием

264 Массовая доля серы в высококачественных сталях не должна превышать

265 В малоуглеродистых сталях массовая доля углерода составляет до

268 В маркировке стали 10Г2СД цифра "10" обозначает

269 В маркировке стали 10Г2СД буква "Д" обозначает

270 В маркировке стали 20Х2Н4А буква "А" обозначает

271 В маркировке стали 16Г2АФ буква "А" обозначает

272 В маркировке стали 20Х2Н4А цифра "4" обозначает

273 Ст4сп - это

274 В маркировке стали Ст1пс цифра "1" обозначает

275 В маркировке стали Ст2пс буквы "пс" обозначают

276 Количество категорий проката углеродистых сталей обыкновенного качества

277 35 - это

278 Структура стали 25

279 В маркировке стали 15 цифра "15" обозначает

280 Коррозия металлов - это

281 Межкристаллитная коррозия относится к

282 Химическая коррозия - это

283 Электрохимическая коррозия

284 Пассивация - это

285 Не бывает защитных покрытий

286 При нарушении целостности катодное покрытие

287 При нарушении целостности анодное покрытие

288 Металлические покрытия на изделия и заготовки не наносят

289 Воронение - это

290 Для анодной защиты требуется